| MUESTRAS | β (°C/min) | n | R2 | f(α) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lignina | 10 | 3 | 0.972 | (1 - α)3.0 |
|  | 30 | 3.5 | 0.959 | (1 - α)3.5 |
|  | 100 | 3 | 0.959 | (1 - α)3.0 |
| Lignina + Fe2(SO4)3 | 10 | 1.5 | 0.99 | (1 - α)1.5 |
|  | 30 | 5 | 0.904 | (1 - α)5.0 |
|  | 100 | 1.7 | 0.957 | (1 - α)1.7 |
| Lignina + ZnSO4 | 10 | 1.8 | 0.989 | (1 - α)1.8 |
|  | 30 | 2.2 | 0.986 | (1 - α)2.2 |
|  | 100 | 2.3 | 0.974 | (1 - α)2.3 |