| Parámetros | Lignina | Lignina + Fe2(SO4)3 | Lignina + ZnSO4 | Lignina | Lignina + Fe2(SO4)3 | Lignina + ZnSO4 | Lignina | Lignina + Fe2(SO4)3 | Lignina + ZnSO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β = 10 °C/min |  |  | β = 30 °C/min |  |  | β = 100 °C/min |  |  |
| c1 | 0.079 | 0.0245 | 0.0328 | 0.1436 | 0.5825 | 0.7463 | 0.5834 | 0.3485 | 0.0979 |
| A1 (s-1) | 9.08E09 | 6.66E09 | 5.64E09 | 7.83E10 | 5.95E15 | 2.59E15 | 3.75E16 | 2.67E16 | 5.72E10 |
| E01 (kJ/mol) | 182.7 | 112.2 | 112.3 | 182.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.4 | 185.1 |
| σ1 (kJ/mol) | 1.758 | 1.758 | 1.719 | 7.83 | 16.09 | 17.01 | 14.4 | 11.3 | 1.8 |
| c2 | 0.4219 | 0.6329 | 0.5936 | 0.8073 | 0.4169 | 0.2931 | 0.0403 | 0.0562 | 0.275 |
| A2 (s-1) | 2.64E14 | 1.10E14 | 7.70E13 | 4.36E15 | 4.60E12 | 8.09E11 | 6.97E16 | 1.65E15 | 6.37E14 |
| E02 (kJ/mol) | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 228.9 | 200.1 | 182.8 |
| σ2 (kJ/mol) | 11.1 | 14.3 | 11.6 | 17.3 | 20.3 | 19.5 | 0.001 | 0.001 | 12.4 |
| c3 | 0.4593 | 0.451 | 0.3834 | - | - | - | 0.426 | 0.6658 | 0.6178 |
| A3 (s-1) | 1.54E14 | 1.41E12 | 1.07E12 | - | - | - | 2.52E13 | 2.96E13 | 4.57E14 |
| E03 (kJ/mol) | 198.3 | 198.3 | 198.3 | - | - | - | 198.3 | 198.3 | 198.3 |
| σ3 (kJ/mol) | 19.2 | 20.4 | 21.9 | - | - | - | 19.1 | 17.9 | 18.3 |